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  检验证明书（COA）
	日期
	2026-06-20
	页
	1/1

	客户订单号：
	N/A
	联系方式:

地址：江西省宜春市铜鼓县工业园区
电话：020-86081136 

传真：020-86088183

	销售订单号：
	N/A
	

	发货单号：
	N/A
	

	装运单号：
	N/A
	

	集装箱号：
	N/A
	

	产品名称：
	GF2059a

	上述产品是生产商或供应商基于其工艺流程进行生产的，我们已经根据生产商或供应商、或 明跃 的检测程序及方法对每个批次的产品进行了抽样和检测，并将各项指标的检测结果列入下表以供查阅。我们特此证明该批次产品的质量完全符合合同的约定。

	批次

20260620
	检验批

20260620
	建议于以下日期前使用

2028-06-20

	物理指标
	单位
	结果
	下限
	上限

	外观(25℃)

粘度(25℃) 固含量

pH 值
	mPa.s

%
	PASS

6.79

34.10

9.0
	浅米黄色泛蓝光乳白液体

0.00

32.00

9.0
	泛蓝光乳白液体

50.00

36.00

12.0

	贮藏条件：

1、建议将产品存放于干燥、阴凉的库房中，避免长期暴露在极端冷、热的环境中；

2、产品应避免冰冻、结冰，若产品结冰，不可直接加热解冻；

3、为确保使用效果并充分发挥产品的性能，建议使用前充分搅拌使其均匀。
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