羟丙基甲基纤维素

HPMC

INCI: 羟丙基甲基纤维

CAS:  9004-65-3
主要用途:
羟丙基甲基纤维(HPMC)主要用途为聚氯乙烯生产中做分散剂，农业化学品、油墨、纺织印染、陶瓷、造纸、化妆品等产品生产中作增稠剂、稳定剂、乳化剂、赋形剂、保水剂、成膜剂等。在合成树脂方面的应用，可使获得的产品具有颗粒规整、疏松、视比重适宜，加工性能优良等特点，从而基本上取代了明胶和聚乙烯醇作分散剂。另外，在建筑工业施工过程中，主要用于砌墙，灰泥粉饰，嵌缝等机械化施工中;特别在装饰性施工中，用做粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴强度高，还可以减少水泥用量。用于涂料行业中做增稠剂，可使图层光亮细腻，不脱粉，改善流平性能等。

理化性质:
	颗粒度
	100目通过率大于98.5%;80目通过率大于100%

	炭化温度
	280-300℃

	视密度
	0.25-0.70/cm3(通常在0.5g/cm3左右)

	比重
	1.26-1.31

	变色温度
	190-200℃

	表面张力
	2%水溶液为42-56dyn/cm

	溶解性
	溶于水及部分溶剂，如适当比例的乙醇/水、丙醇/水、三氯乙烷等


产品特征：

1. 水溶液具有表面活性；高透明性；
2. 不同规格的产品凝胶温度不同；
3. 溶解度随粘度而变化，粘度愈低， 溶解度愈大；
4. 不同规格HPMC其性能有一定差异；
5. HPMC在水中的溶解不受PH值影响；
6. HPMC随甲氧基含量减少、凝胶点升高、水溶解度下降， 表面活性也下降；
7. HPMC还具有增稠能力，耐盐性低灰粉、PH稳定性、保水性、优良的成膜性、以及广泛的耐酶性、分散性和粘结性等特点；
包装：25kg/包

储藏：储存于阴凉、通风处。

